## Slide 1
構造解析から必要に迫られた
ゴムの加工工程考慮時の知見
14時35分～16時00分予定
寺子屋/CAE解援隊
連絡先 hagi@terakoya2018.com
080-2230-8785
2019.2.20. 寺子屋 萩本

## Slide 2
寺子屋/CAE解援隊
事業内容
Ⅰ ゴムの二軸伸張試験からのエネルギー関数定義
①二軸試験から解析用材料定数算出、測定から算出までのご指導。
②お試し用、材料定数の提供。
短軸の３回繰り返しデータ提出いただければ、対応エネルギーデータお送りします。
Ⅱ 超弾性から粘弾性解析、耐久性予測までの講習会開催
・ゴムの解析技術から、熱老化含めた最新耐久性予測までのノウハウを御説明。
- ご訪問によるオンサイトの講習会も対応 -
Ⅲ 解析コンサルタントティング
・解析の立ち上げから要員育成、解析方法の構築から実用化まで、
材料データの構築含めてサポート。
連絡先 hagi@terakoya2018.com
080-2230-8785

## Slide 4
初期に取り掛かった解析モデル
３０００要素で1993年当時１週間
経 歴
１９８２年４月 明治大学工学部工業化学科入学
/スポーツ推薦で高校進学、インターハイ出場、大学は逃げで理系進学
１９８６年 同大学院工学研究科工業化学専攻で進学、１９８８年３月修士課程修了。
１９８８年 株式会社フコク（自動車及びOA、一般ゴム部品メーカー）に入社
防振（マウント、サスペンションブッシュ）設計に３年間配属、研究部発足に伴い参画。
主としてFEM解析を主担当として導入提案から立ち上げ、運用に至るまでグループの
リーダーとして１５年の実務・管理を担当し、防振製品・シール製品・樹脂ブーツ・超音波
モーターの解析からの開発者自身の解析システムを効率化ともに推進してきました。
設計・開発者ノウハウの構築を設計者と共に行い、解析及びCADの自動化導入による
積極的に推進。
２００３年～２００５年 アンシスジャパン様、ニュートンワークス様、日本ゴム協会様などで
講師をさせていただきました。
２００５年株式会社フコクを退社、山下ゴム株式会社に入社
前職の経験を活かしCAE部門技術構築を担当、
同様に解析自動化の推進と特性予測精度の向上。
CAE解援隊HPを２００８年より開設し、
解析方法、材料データ構築についての技術情報配信
２０１６年に独立、現在数社のコンサルタント業務と
材料測定基本とした寺子屋設立。
化学系出身でもこの程度できます。

## Slide 5
- 本日の内容 -
Ⅰ ゴムの構造解析
１．解析事例 構造解析領域
２．ゴムの解析に必要なもの
・・ゴムの非線形性から難しいと勘違いしている
３．ゴムの変形解析予測を向上させるもの
４．効率化、設計・開発者の担当レベルへの解析展開
Ⅱ 金型設計への応用
１．型設計への応用例
２．金型設計に必要な材料定義 ・・・熱伝導、工程改善へ
ちょっとおまけ、勘違いしやすいミニチュア
３．これまで金型設計トライ＆エラーと熱考慮不要と考えていた例

## Slide 6
- 本日の内容 -
Ⅰ ゴムの構造解析
１．解析事例 構造解析領域
２．ゴムの解析に必要なもの
・・ゴムの非線形性から難しいと勘違いしている
３．ゴムの変形解析予測を向上させるもの
４．効率化、設計・開発者の担当レベルへの解析展開
Ⅱ 金型設計への応用
１．型設計への応用例
２．金型設計に必要な材料定義 ・・・熱伝導、工程改善へ
３．これまで金型設計トライ＆エラーと熱考慮不要と考えていた例

## Slide 7: 等速ジョイントブーツの解析
X線測定での形状比較もよく一致

## Slide 8: 解析事例：マフラーマウントの解析
実測と解析がよく一致
Chart: 変位（ｍｍ）
| 0 | 10 | 20 | 30
実測 | 0 | 118 | 205 | 270
解析 | 0 | 120 | 208 | 275

## Slide 9: 解析事例：ラバーコンタクト クリック特性
実測と解析がよく一致

## Slide 10
ラバースプリング
主にトラックのサスペンション（リーフ・ラバー併用）に使用
空車～積車にかけて乗心地が向上します。
運転手の疲労軽減につながります。
リーフスプリングの総枚数が減少しますので、大幅な軽量化が実現します。
サスペンションのコストダウンが可能です。
軽量荷物へのダメージを軽減します。
特徴
ラバースプリングの変形解析

## Slide 11
実測と解析がよく一致
Chart: 変位（ｍｍ）
| 0 | 20 | 30 | 40 | 50
実測 | 0 | 280 | 510 | 1030 | 1850
解析 | 0 | 270 | 500 | 995 | 1900
解析事例：ラバースプリングの変形解析

## Slide 12: 解析事例：円錐型マウントの変形解析
実測と解析がよく一致
Chart: 変位（ｍｍ）
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20
実測 | 0 | 720 | 1430 | 2150 | 2900
解析 | 0 | 680 | 1410 | 2135 | 2950

## Slide 13: 解析事例：ハの字型マウントの変形解析
実測と解析がよく一致

## Slide 14
- 本日の内容 -
Ⅰ ゴムの構造解析
１．解析事例 構造解析領域
２．ゴムの解析に必要なもの
・・ゴムの非線形性から難しいと勘違いしている
３．ゴムの変形解析予測を向上させるもの
４．効率化、設計・開発者の担当レベルへの解析展開
Ⅱ 金型設計への応用
１．型設計への応用例
２．金型設計に必要な材料定義 ・・・熱伝導、工程改善へ
３．これまで金型設計トライ＆エラーと熱考慮不要と考えていた例

## Slide 15: ひずみエネルギー密度関数
基本式
W＝W(I１,I２,I３)
Ｉ１=λ１２+ λ２２ + λ３２ ［対角線効果］
Ｉ２=λ１２λ２２ +λ２２λ３２+λ３２λ１２ ［面積効果］
Ｉ３=λ１２λ２２λ３２＝１ ［体積効果］
一軸拘二軸伸張試験

## Slide 16: ひずみエネルギー密度関数 様々な表現式
1）Neo-Hookeanモデル
W=C10(I1-3)
2）Mooney-Rivlin
W=C10(I1-3)＋C01(I2-3)
3）Baltz-Ko
W= μ［（I1-3)＋ （I3 -1)］
4）Signiorin、石原他
W=C10(I1-3）＋C01(I2-3)+C20(I1-3)2
１
２
１
β
β
γ
Ｉ１=λ１２+ λ２２ + λ３２ ［対角線効果］
Ｉ２=λ１２λ２２ +λ２２λ３２+λ３２λ１２ ［面積効果］
Ｉ３=λ１２λ２２λ３２＝１ ［体積効果］

## Slide 17: ひずみエネルギー密度関数 様々な表現式
どれも数学的表現
５）Mooney高次式
W=C 10 (I1-3)＋ C 01 (I2-3)＋ C 11 (I1-3) (I２-3)
＋ C 20 (I1-3) ２＋C 30 (I1-3)３
６）Ｏｇｄｅｎ
Ｗ=Σ （λ１+λ２＋λ３－１）
７）Arruda-Boyce
n
μi
i=１
αi
αi
αi
αi
一般的にこれらの定義を行うと解析予測精度が良いと言われる。

## Slide 18
Chart: λ１-応力の関係
５）Mooney高次式
W=C 10 (I1-3)＋ C 01 (I2-3)＋ C 11 (I1-3) (I２-3)
＋ C 20 (I1-3) ２＋C 30 (I1-3)３

## Slide 19: ゴムのエネルギー密度関数の研究
このころ二軸試験機が
出来てきた。
（ほぼ完成型）
1960年ころ、現JSR様
川端先生
Mooneyさん
河合先生
坂口先生
京都大学
川端先生
同志社大学
坂口先生
１９９１年～
萩本研究参加
奈良
女子大学
筑波大学
九州
JSR社員 薮田氏
薮田顧問
紹介でスタート
琉球大学
メカニカルデザインさん
も受託試験
滋賀県立大
山下先生
陥りやすいミス
間違ったエネルギー関数
正しいエネルギー分布
二軸試験機
ゴムのエネルギー関数
W=W（λ１，λ2）
山梨大学

## Slide 20
ㇵの字型マウントの特性予測解析
２軸DB定義
C10のみ定義
実測●
W=C10(I1-3)
最も単純な材料表現
Neo-Hookeanモデル
・・・ C10=E/6 の関係
二軸試験からの高次エネルギー表現式
しっかり定義できればネオフック定義でこの程度の精度になります。
また、必ず実測より小さな荷重値になります。
もっとも楽な定義 ヤング率E ⇒ C10

## Slide 21: 材料力学と解析用データベースの関係
材料力学から
ヤング率E = 応力σ／ひずみε
応力とひずみの関係の基本式
果たしてそうでしょうか？
ダンベル
短冊
ディスク

## Slide 22
ダンベルによるヤング率算出と・・・
ダンベル
短冊
・ひずみε=変位／チャック間距離
・応力σ=荷重／断面積 ⇒ E=σ／ε
ダンベルと短冊で異なるヤング率を示す。
ヤング率E=1.0 での解析・計測 ⇒ 結果E=1.27
ヤング率E=1.0 での解析・計測 ⇒ 結果E=0.98
解析に必要な測定法を明確にする。

## Slide 23
標線
まず、ゴム材扱う部門
⇒標線間ひずみで測定
チャック間に換算
⇒３０％程度大きい
チャック間応力vsひずみ
標線間応力不明
伸び、強度測定方法
乱暴に
等価という人も

## Slide 24: いろいろなディスクで確認
E=0.79N/mm2
E=1.19N/mm2
E=1.16N/mm2
E=0.95N/mm2
本来 E=1.0N/mm２となる。
材料測定用ＴＰの違いで見かけ上のヤング率が異なります。
正確なヤング率が求められない。
Φ１０×ｈ１０ｍｍ３
Φ１８×ｈ２６ｍｍ３
Φ２９×ｈ１２．７ｍｍ３
Φ４０×ｈ１５ｍｍ３
同様に、ヤング率E=１．０の材料で解析（測定）したら・・・

## Slide 25
Chart: 1-2-3回目単軸実測（約１０×１断面）
単軸試験手順書：重要ポイント
短冊
※ダンベルより
短冊推奨
B
A
記録
・A
・幅
・厚さ
1/10mm単位
初めから荷重が出ない場合も記録スタート（保存）
短冊
※ダンベルより
短冊推奨
A
A
１回目、２回目、３回目の特性の違い/どこを予測しますか？

## Slide 26
短冊
※ダンベルより
短冊推奨
A
このとき
・A ・幅 ・厚さを1/10mm単位で記録する。
A
B
接線
L0=A+B へ更新
C点を０点へシフトする。
C
単軸・二軸共に、このようなへたりは必ず発生 ⇒ データ処理で補正
その為すべて記録する。

## Slide 27: 一軸試験 １、２、３回目の特性
短冊
ゴムの３回の伸張データは、上記のように
安定性から３回目のデータとJISでは規定しています。
１回目と２回目は大きく異なり、
２回目と３回目は少し異なります。
３回目以降はほぼ重なります。
２、３回目データ
ほぼ同等
１回目データ

## Slide 28: ゴムの特性・履歴効果（Mullins’効果）・ペイン効果
モデル化
履歴効果、ほか
初期特性に影響する
ペイン効果がある。
履歴効果

## Slide 29
平均と硬度誤差
平均 ダンベルの伸張試験N=3で
下記の結果になったら
どうしますか？
答えは？
剛性と硬度の関係
ディスク
ヤング率Eは？
例えば６０Hs
⇒ せん断弾性率G １．０N/mm2
E＝３G から、ヤング率は３．０N/mm2
６２Hs のときヤング率は ３．３N/mm2
１Hs ５％の差になる。
製品規格は必ず幅を持つ。

## Slide 30: ひずみエネルギー密度関数サンプル販売
二軸試験機
コントローラ
サンプル取付部
サンプル取り付け部
二軸試験機
ゴム協会発行
ゴム材料の基礎に掲載の
配合を基準にした材料から
mooney３次係数算出
W=C10(I1-3)
最も単純な材料表現
Neo-Hookeanモデル
Mooney３次
実測●
ネオフック
二軸からのひずみエネルギー密度関数定義
予測精度アップの近道です。

## Slide 31: 材料データ測定方法：二軸伸張試験
試験機概要
サンプル取り付け部
この変形形態が幅広い変形状態を表現できるため、一軸拘束二軸伸張試験での同定が良いと判断。
コントローラ
サンプル取付
ゴムの変形形態
変形形態概要
均等二軸伸張
二軸伸張
一軸拘束二軸伸張
一軸伸張
各試験の変位、荷重から回帰

## Slide 32: 二軸荷重 測定
一軸拘二軸伸張試験
動画

## Slide 33
①天然ゴム（NR)［３５－８０Hs] ②スチレンゴム（SBR) ［３５－８０Hs］
③ニトリルゴム（NBR)［３５－８０Hs］ ④クロロプレンゴム（CR)［４８－７５Hs］
⑤エチレン・プロピレンゴム［５０－８０Hs］ ⑥フッ素ゴム［５５－８０Hs］
⑦シリコン［３５－６０Hs］ 他の硬度もご相談ください。
寺子屋/CAE解援隊
連絡先 hagi@terakoya2018.com
080-2230-8785
URL https://terakoya2018.com
注意事項）
硬度と剛性の関係は、
必ずしも比例関係にありません。
目安としての関係はありますが、
JISゴムの測定法に基づく
せん断弾性率との深い関係があります。
この点は、詳細を
後に説明します。

## Slide 34
- 本日の内容 -
Ⅰ ゴムの構造解析
１．解析事例 構造解析領域
２．ゴムの解析に必要なもの
・・ゴムの非線形性から難しいと勘違いしている
３．ゴムの変形解析予測を向上させるもの
４．効率化、設計・開発者の担当レベルへの解析展開
Ⅱ 金型設計への応用
１．型設計への応用例
２．金型設計に必要な材料定義 ・・・熱伝導、工程改善へ
３．これまで金型設計トライ＆エラーと熱考慮不要と考えていた例

## Slide 35
熱収縮
変形
ゴムのＦＥＭ解析 基本フロー
金具接着部
ｲﾝﾅｰ金具
ゴム単製品は、そのまま変形解析を行えばいいですが、
金具接着タイプは、熱収縮解析が必須だと考えます。
金型形状
金型形状
製品形状
変形形状
変形
製品の加工工程を考慮することは、ゴム製品のみではなくすべての製品に当てはまります。
金型形状 ⇒（熱履歴）熱収縮 ⇒ 変形解析 の手順を守ることで、 ＊
解析による予測精度を格段に向上させることができます。

## Slide 36
変形
熱膨張
応力・ひずみクリア
初期形状として
しかし、残念ながら
開発部門が金型図を
持たない例は多いものです。
金型形状
金型形状
製品形状
製品形状を熱膨張解析
金型形状を予測
製品形状
変形
熱収縮
製品形状
変形形状
熱膨張解析で金型形状を予測、応力・ひずみをリセットし
その後に、熱収縮～変形解析の手順を進めることで解析は全てうまくいきます。

## Slide 37
ゴム製品の解析では、
初期形状
（金型取出し160℃）
BUSH
室温冷却形状
（室温放置25℃）
絞り形状
（25℃、ひずみ緩和）
１）軸方向と半径方向の特性
大小が逆転
半径方向変形
２）材料定義では補正できない
金型形状を初期形状として、熱収縮から
変形解析への熱-応力連成解析とすることが基本。
軸方向＋５％補正、
半径方向はよりかい離が激しくなる。
［具体的手順］
図面形状
金型形状
ひずみリセット
初期形状
応力・ひずみ
熱膨張
変形
軸方向変形

## Slide 38
- 本日の内容 -
Ⅰ ゴムの構造解析
１．解析事例 構造解析領域
２．ゴムの解析に必要なもの
・・ゴムの非線形性から難しいと勘違いしている
３．ゴムの変形解析予測を向上させるもの
４．効率化、設計・開発者の担当レベルへの解析展開
Ⅱ 金型設計への応用
１．型設計への応用例
２．金型設計に必要な材料定義 ・・・熱伝導、工程改善へ
３．これまで金型設計トライ＆エラーと熱考慮不要と考えていた例

## Slide 39
金属ブラケット
金属ブラケット
１８０deg以上の変形になり
解析続行不能の可能性
大変形に備えた再分割 分割
暑さ方向１層分割に
ならないこと。
変形モードが
表せるよう分割
ゴムは変形後の形状を考えて、初期はゆがんだメッシュでも
モデリング／要素分割

## Slide 40
＆硬度
寸法公差・剛性公差
寸法公差は精度の投球があり１～３級があります。
寸法 公差・１級 ２級 ３級[単位：ｍｍ]
３ｍｍ以下 ±０．２ ±０．３ ±０．４
３～６ｍｍ ±０．２ ±０．４ ±０．５
ゴムは寸法公差、硬度（中心±３Hsなど）差が大きい。
解析が合ってないと考えることも多い。⇒実際は合っている。

## Slide 41: ＪＩＳ硬度計測定時のＴＰ厚みの影響
硬度計概要図
ばねの荷重と硬度の関係

## Slide 42: ＪＩＳ硬度計測定時のＴＰ厚みの影響
解析モデル概要
解析結果：針先の変形概要

## Slide 43: ＪＩＳ硬度計測定時のＴＰ厚みの影響
針による圧縮量[ｍｍ]
ＴＰ厚み[mm] ０．１ ０．２
０．５ １８８[kg] ４２５
１．０ １２２ ２６２
２．０ １０４ ２２８
６．０ ９３ １９２
１２．０ ９１ １８６
解析結果：針先の変形概要
TPの厚みと針先反力の関係

## Slide 44
ブッシュばね測定時
ボルト止め 有り 無し
ばね(ton/mm) ４．１９ ４．１０
誤差 ２．２％
ボルト止め 有り 無し
ばね(ton/mm) １３．６ １２．６
誤差 ７．５％
３ 失敗事例と・・
製品剛性に
負けて曲がる
写真提供：富山県生活工学研究所提供

## Slide 45: ブッシュばね測定時
組付け時の金具の変形
各部のひずみ分布

## Slide 46
勘合代
圧入の表現
絞りの表現
金具の外径公差
ワイパー断面形状
要素タイプの選択

## Slide 47
- 本日の内容 -
Ⅰ ゴムの構造解析
１．解析事例 構造解析領域
２．ゴムの解析に必要なもの
・・ゴムの非線形性から難しいと勘違いしている
３．ゴムの変形解析予測を向上させるもの
４．効率化、設計・開発者の担当レベルへの解析展開
Ⅱ 金型設計への応用
１．型設計への応用例
２．金型設計に必要な材料定義 ・・・熱伝導、工程改善へ
３．これまで金型設計トライ＆エラーと熱考慮不要と考えていた例

## Slide 48: ブーツ解析の自動化
解析も自動化可能です。
精度確保が基本/精度無いものは使わない
Notes: 次に、ＣＡＥに不慣れな人間が扱うためのツールを紹介します｡
これはブーツの断面形状です｡
この製品は９０％以上、設計担当が解析しています｡
よって、その支援を行うための自動化ツールが必要になります｡
これはＭＥＮＴＡＴのプロシジャーという機能を使ったものです｡
ブーツの断面形状をメッシングして、シャフトとブーツをこのように配置します｡

## Slide 49: 蛇腹ブーツの自動作図（例）
このような複雑な図面が
寸法含めて１～２分で作成できます。（☜熟練オペレータ４０分）
２００３年作成 － 今も一部上場企業にて稼働しています。
効率化、自動化
支援
ベンダー様以上に、実戦での自動化・効率化のノウハウがあります。

## Slide 50: CADの自動化 -次のコマンド入力で自動で描画できます-
ＭＡＣＲＯ
実行例）
コマンド
input cvj1.txt
input cvj2.txt
input cvj3.txt
CVJ3 [enter]
設計検討段階で
寸法入力
マクロ入力の2分程度が
この作図の工数。
１形状45分（作図）→２分
効率化、自動化
支援

## Slide 51
自働化手順概要
［設計が検討する寸法関係］
［EXCELシートを追加して寸法抽出＆算出］
次のシートで
CAD言語と座標情報合体
［CAD言語との合体 マクロ］
設計者が必ず行う
検討シートを利用します。
描画自動プロット
直行性の計算など
プログラム作成します。
CADの描画コマンド
LINE ARC CIRCLEなど
座標を引き取ります。
これらをマクロコマンドとして実施。
効率化、自動化
支援

## Slide 52
- 本日の内容 -
Ⅰ ゴムの構造解析
１．解析事例 構造解析領域
２．ゴムの解析に必要なもの
・・ゴムの非線形性から難しいと勘違いしている
３．ゴムの変形解析予測を向上させるもの
４．効率化、設計・開発者の担当レベルへの解析展開
Ⅱ 金型設計への応用
１．型設計への応用例
２．金型設計に必要な材料定義 ・・・熱伝導、工程改善へ
３．これまで金型設計トライ＆エラーと熱考慮不要と考えていた例

## Slide 53: 金具接着タイプリヤシールの 熱収縮解析
熱収縮
金型形状
製品形状
Notes: 次に、熱収縮解析を利用した金型設計への応用例です｡
これは金具つきリップシールの断面形状です｡
このような金具接着タイプの製品は、加硫後の収縮が均一でなく形状を予測することは難しい｡このようにリップ部が顕著な収縮を示します｡

## Slide 54: リップ長と収縮の関係
リップ長＝短い
リップ長＝中
リップ長＝長い
リップ長により収縮の傾向が異なる

## Slide 55: 金具接着タイプリヤシールの 熱収縮解析

## Slide 57: 円錐タイプについて
初期形状（型形状）
①ゴム部の縮み（加硫温度から室温へ）
②プーリーとハブの位置のズレ
加硫後（室温状態）
Displacement
Ｉｎｉｔｉａｌ
Ｓｈａｐｅ
Notes: 始めに、円錐タイプですが。仮に型形状をこのようにすると、加硫時にはゴムが十分に加熱された状態で金具（プーリーとハブ）の間に入って行きます｡周知のように、ゴムの熱膨張率は金具の約１０倍です。よって、金型から取り出すとゴムが高温から室温に戻り、その時次のような現象が起こります｡
①ゴム部の縮み（加硫温度から室温へ） ②プーリーとハブの位置のズレ

## Slide 58: 加硫温度と変位量の関係
Ｉｎｉｔｉａｌ
Ｓｈａｐｅ
Displacement
Notes: 加硫温度とこの変位量の関係は、グラフのようになります｡
加硫温度が大きければ変位量も大きくなります｡
よって、これらを考慮した金型の設計が必要になります｡

## Slide 59: ストレートタイプについて
初期形状（型形状）
加硫後（室温状態）
Notes: これに対して、ストレート形状は、プーリーとハブの位置のズレは極僅かである｡

## Slide 60: 加硫温度と変位量の関係
Notes: 先ほどの円錐形状（赤）と同じグラフに載せると、その差がはっきり分かります｡
型設計の面では若干のノウハウが必要です。

## Slide 61: ゴムの収縮による残留ひずみ
円錐タイプ
ストレートタイプ
Notes: 円錐タイプは、金具の相対位置が変化することによって残留ひずみが緩和されることが分かります｡
これは、残留ひずみを比較するコンター図です。円錐タイプは残留ひずみが０.４に対して、ストレートタイプは１.５になります。
ストレートタイプはひずみを緩和させるような変形がし難いため、大きな残留ひずみになります。

## Slide 62
- 本日の内容 -
Ⅰ ゴムの構造解析
１．解析事例 構造解析領域
２．ゴムの解析に必要なもの
・・ゴムの非線形性から難しいと勘違いしている
３．ゴムの変形解析予測を向上させるもの
４．効率化、設計・開発者の担当レベルへの解析展開
Ⅱ 金型設計への応用
１．型設計への応用例
２．金型設計に必要な材料定義 ・・・熱伝導、工程改善へ
３．これまで金型設計トライ＆エラーと熱考慮不要と考えていた例

## Slide 63
ブッシュ図面形状
ブッシュで特性を確認
ブッシュの半径方向変形解析

## Slide 64
加硫温度で
特性も変化する｡
ブッシュで特性を確認

## Slide 65: ブッシュで特性を確認
ブッシュ図面形状
ブッシュの半径方向変形解析
ゴム：１.５e－4/deg（一例） 金属：１.２e－5/deg（一例）
線熱膨張係数の定義
円形若しくは角型断面
恒温槽へ入れて

## Slide 66: 止水ゴムの変形解析
止水ゴムとは

## Slide 67: 止水ゴムの変形解析 （金型形状の予測）

## Slide 68: 型形状予測

## Slide 69: 型形状予測
型形状
加硫後の製品形状

## Slide 70
Notes: グラフに位置と縮み量の関係を示します｡
このようにA～Dまで線形ではなく放物線状に縮み量が変化する。
これは金具の接着部が大きく影響している｡

## Slide 71: 型形状予測

## Slide 72: 【建築用防振ゴム部品1 】
現行商品
道路ジョイント 敷設状況
さいたま
スーパーアリーナ
蓮華大橋
ゴム支承

## Slide 73
積層ゴムの熱伝導解析
実測との比較
●実測 －解析

## Slide 74
- 本日の内容 -
Ⅰ ゴムの構造解析
１．解析事例 構造解析領域
２．ゴムの解析に必要なもの
・・ゴムの非線形性から難しいと勘違いしている
３．ゴムの変形解析予測を向上させるもの
４．効率化、設計・開発者の担当レベルへの解析展開
Ⅱ 金型設計への応用
１．型設計への応用例
２．金型設計に必要な材料定義 ・・・熱伝導、工程改善へ
３．これまで金型設計トライ＆エラーと熱考慮不要と考えていた例

## Slide 75
変形
熱膨張
応力・ひずみクリア
初期形状として
しかし、残念ながら
開発部門が金型図を
持たない例は多いものです。
金型形状
金型形状
製品形状
製品形状を熱膨張解析
金型形状を予測
製品形状
変形
熱収縮
製品形状
変形形状
熱膨張解析で金型形状を予測、応力・ひずみをリセットし
その後に、熱収縮～変形解析の手順を進めることで解析は全てうまくいきます。

## Slide 76
MELTFLIPPER

## Slide 77: ゴムの注入トライ

## Slide 78: ゴムの注入トライ

## Slide 80: 接着剥がれメカニズムについて
金型
Rubber部
流動層
固化層
樹脂の流動（ﾌｧﾝﾃﾝﾌﾛｰ）
静流動
乱流動
（コア層）
（スキン層）
Rubber部
流動層
固化層
半固化層
分子結合
剥がれの原理
せん断応力
OK
NG
長
短
低
高
剥がれない
剥がれる
時間
せん断応力
せん断応力が低い場合：
固化層の破壊は起こらない為、
接着剥がれが起こらない。
せん断応力が高い場合：
固化層の破壊が起こり、
接着剥がれが起こる。

## Slide 81
動画動画\1Air_Entrapment_Cyc01_2Air_Entrapment_Cyc01.avi

## Slide 82: エラストマー/ゴム

## Slide 83: トピックス・非線形CAE協会の例題
Chart: 各種検討(Dir)
製造工程の熱分布による収縮
の差が、特性の座屈減少に
関与するかもしれない。
金具付き以外（ゴム単品）でも
考慮が必要？
実測に近い位置での座屈が認められる

## Slide 84: 充填温度分布 / +Y 右斜めアングル (動画)
動画

## Slide 85: 充填温度分布 / 表面及び断面
表面温度分布
断面温度分布

## Slide 86: トピックス・非線形CAE協会の例題
Chart: 各種検討(Dir)
製造工程の熱分布による収縮
の差が、特性の座屈減少に
関与するかもしれない。
金具付き以外（ゴム単品）でも
考慮が必要？
実測に近い位置での座屈が認められる

## Slide 87
耐久性指標の検討 実際の再現試験の結果 （ISO9001準拠）
実際に、豊田合成殿の疲労寿命予測用TP作成、耐久試験を実施。
圧縮
伸張
亀裂の方向は、発生するひずみと直行方向に発生する。
40mm
圧縮方向
伸張方向
亀裂発生概要
亀裂発生概要
圧縮-伸張の繰り返し変位による耐久試験
亀裂は、圧縮-伸張ひずみの方向に直行して発生する。 即ち、ひずみの方向に直行して亀裂が発生する。
亀裂位置
A
A
A-A断面
R5
2. 断面形状を長円とすることで、亀裂位置に金型の パーティションの影響のないTPを作成する。
ひずみの方向
ひずみの方向
型割位置
大
小
圧縮ひずみ
大
小
伸張ひずみ

## Slide 88
構造解析／超弾性解析領域 書籍出版
アマゾンで購入できます。収益は、災害復興のため、全て募金させて頂きます。