## Slide 1: ゴムの解析の基本
2025.3.24 寺子屋 萩本
１．ゴムの特性の基本：１回目、２回目、３回目以降の特性
２．測定時にへたりを考慮する必要がある。
３．測定用テストピース（TP)を選ばないと、本当の剛性は求められない。
４．ゴムの解析は熱履歴を考慮する必要がある[必須]
５．製品は、ほとんどが圧縮なのに 材料試験は、なぜ引張試験なのか？
６．よく、単軸、一軸拘束二軸伸張、均等二軸のすべての領域のデータが必要といわれるが。
７．その他、解析誤差を拡大するもの
・寸法公差 ・硬度誤差 ・摩擦
◎☆彡ゴムの解析の基本-注意するべきこと250320.pptx

## Slide 2
シートが用意できる場合、単軸若しくは
二軸試験を次ページのへたり等を注意しながら実施。
二軸試験機
単軸試験
一軸拘束二軸伸張試験
簡易型
サンプル取り付け部
動き
F:\D Dir\0052二軸試験機2022\写真-動画\コマ送り画像用(駒）
F:\D Dir\0052二軸試験機2022\簡易二軸試験機(スライドショー駒送りコマ）.pptx
簡易型
汎用型

## Slide 3: 材料試定義について
材料定義の方法-ひずみエネルギー密度関数をいかに定義するか
  二軸試験からひずみエネルギー密度関数を定義できれば最良の方法であるが、残念ながら
  測定用の短冊（１辺長さ30mm）、二軸シート（□75mm）、シートすら用意できないお客様も多い。
  よって、製品から定義する方法を記録する。
  二軸伸張試験からの定義は、最後に記載する。
ひずみエネルギー密度関数
定義については、様々な式が提唱されているが、高次になればカーブフィットを優位にするが、高次の式で５項程度で
定義することで優位差はない。同じ実験データからは同程度の実測の予測精度になる。
テンソルIiは、伸長比λ（=ひずみε＋１）で定義される。
Ｉ１=λ１２+ λ２２ + λ３２ ［対角線効果］
Ｉ２=λ１２λ２２ +λ２２λ３２+λ３２λ１２ ［面積効果］
Ｉ３=λ１２λ２２λ３２＝１ ［体積効果：非圧縮性］
1）Neo-Hookeanモデル W=C10(I1-3)
2）Mooney-Rivlinモデル W=C10(I1-3)＋C01(I2-3)
３）Mooney高次（JGS)式
W=C 10 (I1-3)＋ C 01 (I2-3)＋ C 11 (I1-3) (I２-3)＋ C 20 (I1-3) ２＋C 30 (I1-3)３
４）Ｏｇｄｅｎ
Ｗ=Σ λ１+λ２＋λ３－３）
５）Arruda-Boyce
μi
αi
αi
αi
αi
λ１
λ2
λ3

## Slide 4
ゴムは、そのままのヤング率で定義しませんが
ヤング率E＝６×C10 の関係から
最も簡単なネオフック関数 W=C10（I1-3) で表される。
単軸試験から正確なヤング率を求めること。
短冊試験
１回目と２回目は大きく異なり、
２回目と３回目は少し異なります。
３回目以降はほぼ重なります。
２、３回目データ
ほぼ同等
１回目データ
ゴムの３回の伸張データは、上記のように安定性から “３回目のデータとJISでは規定”しています。
しかし、それだけでは解析に使うことが難しいです。/JISは解析用に定義されていません。
シールのように１階で組付けてしまうものは１回目、防振ゴムのように繰り返し使用するものは３回目特性を使用。
１．ゴム特性の基本知識

## Slide 5
ゴムは、そのままのヤング率で定義しませんが
ヤング率E＝６×C10 の関係から
最も簡単なネオフック関数 W=C10（I1-3) で表される。
単軸試験から正確なヤング率を求めること。
短冊試験
１回目と２回目は大きく異なり、
２回目と３回目は少し異なります。
３回目以降はほぼ重なります。
２、３回目データ
ほぼ同等
１回目データ
ゴムの３回の伸張データは、上記のように安定性から “３回目のデータとJISでは規定”しています。
しかし、それだけでは解析に使うことが難しいです。/JISは解析用に定義されていません。
２．測定時にへたりを考慮する必要がある。
単軸試験手順：重要ポイント
短冊
※ダンベルより
短冊推奨
A
A
へたりから
負の反力検出
ゼロ点が
明確でない

## Slide 6: 単軸試験の課題 - 形状依存について -
材料力学から
ヤング率E = 応力σ／ひずみε
応力とひずみの関係の基本式
果たしてそうでしょうか？ 非線形性も考慮しないといけませんが
ダンベル
ディスク
試験片によって見かけ上（同じ材料でも測定から得られる）ヤング率が異なりります。
本当のヤング率が測定できません。短冊がお勧めです。
形状率依存性
３．測定用テストピース（TP)を選ばないと、本当の剛性は求められない。
結果ヤング率1.27
（1.27倍）
引っ張りで
結果ヤング率0.98
（0.98倍）
Φ１８×ｈ２６ｍｍ３
Φ２９×ｈ１２.７ｍｍ３
Φ１０×ｈ１０ｍｍ３
Φ４０×ｈ１５ｍｍ３
E=1.19N/mm2
E=1.16N/mm2
E=0.95N/mm2
圧縮で
E=0.79N/mm2
ヤング率１.０の材料で解析
短冊
非線形性をどうとらえるかヒントをお送りします。

## Slide 7
製品から材料定義も可能、お試しデータもご用意
面圧分布
解析条件
材料定義
シート、短冊が入手できない
製品試験
＋
解析
＋
材料データベース
解析用
パラメータ
推定 構築
圧縮量
反力
圧縮反力予測
実測
C10=1.0での
解析
製品測定から
シールの解析
サンプルデータの提供
１）短冊測定からデータ特定
２）手掛かりない場合、お試し
無料サンプルの提供も。
寺子屋/CAE解援隊
連絡先 hagi@terakoya2018.com
せん断 弾性率 | C10 | C01 | C11 | C20 | C30
9.500 | 2.8654E-01 | 3.3348E-02 | -4.5506E-03 | -2.3474E-02 | 4.6577E-03
ただし製品しか入手できないお客様も

## Slide 8
Oリングからの定義はひな型を利用すること測定結果に６.７分の６.０を乗ずることでＤＢから定義可能。
１）製品からの算出
・Oリングから定義
ヤング率 [Mpa]
6.18E+00
ヤング率6.0での解析結果は
ひずみ1.0で等価になる。
※通常0.1で算出するが、0.1時6.7
１割程度高めに出る。
ヤング率１.０の材料で解析

## Slide 9
金型形状
製品形状
次ページに示す熱履歴を考慮した解析を
Oリング同様に解析を行い材料定義が可能になる。
１）製品からの算出
・シール形状
・その他の形状：必ずしもヤング率E=応力σ/ひずみε が
成り立たない場合もあり、短冊測定が良好。
結果ヤング率1.27
（見かけ上1.27倍）
引っ張りで
結果ヤング率0.98
（見かけ上0.98倍）
ヤング率１.０の材料で解析
Φ１８×ｈ２６ｍｍ３
Φ２９×ｈ１２.７ｍｍ３
Φ１０×ｈ１０ｍｍ３
Φ４０×ｈ１５ｍｍ３
E=1.19N/mm2
E=1.16N/mm2
E=0.95N/mm2
圧縮で
E=0.79N/mm2
見かけ上のヤング率に注意しながら解析/実測から定義を行う。

## Slide 10: 2）シール設計方法基礎から解析を利用した形状定義
シールとは圧力分布である｡
・圧力の絶対値ではない。
・面圧分布である。
分布が逆になると漏れが発生｡
金型形状
製品形状
熱収縮解析での型設計から製品形状決定まで、ノウハウもしくはFEM解析で行う。
ノウハウが主流のようですが、解析で補う。

## Slide 11: ゴム製品の解析では、
初期形状
（金型取出し160℃）
BUSH
室温冷却形状
（室温放置25℃）
絞り形状
（25℃、ひずみ緩和）
１）軸方向と半径方向の特性
大小が逆転
半径方向変形
２）材料定義では補正できない
金型形状を初期形状として、熱収縮から
変形解析への熱-応力連成解析とすることが基本。
軸方向＋５％補正、
半径方向はよりかい離が激しくなる。
［具体的手順］
図面形状
金型形状
ひずみリセット
初期形状
応力・ひずみ
熱膨張
変形
軸方向変形
精度が格段に向上

## Slide 12: ゴムのＦＥＭ解析 基本フロー
熱収縮
変形
金具接着部
ｲﾝﾅｰ金具
ゴム単製品は、そのまま変形解析を行えばいいですが、
金具接着タイプは、熱収縮解析が必須だと考えます。
金型形状
金型形状
製品形状
変形形状
変形
製品の加工工程を考慮することは、ゴム製品のみではなくすべての製品に当てはまります。
金型形状 ⇒（熱履歴）熱収縮 ⇒ 変形解析 の手順を守ることで、 ＊
解析による予測精度を格段に向上させることができます。
４．ゴムの解析は熱履歴を考慮する必要がある[必須]

## Slide 13
変形
熱膨張
応力・ひずみクリア
初期形状として
しかし、残念ながら
開発部門が金型図を
持たない例は多いものです。
金型形状
金型形状
製品形状
製品形状を熱膨張解析
金型形状を予測
製品形状
変形
熱収縮
製品形状
変形形状
熱膨張解析で金型形状を予測、応力・ひずみをリセットし
その後に、熱収縮～変形解析の手順を進めることで解析は全てうまくいきます。

## Slide 14: ５．製品は、ほとんどが圧縮なのに 材料試験は、なぜ引張試験なのか？
ゴムの非圧縮性
Ｉ３=λ１２λ２２λ３２＝１
二方向を引っ張ると、一方が圧縮
エネルギー関数を明確に定義できます
（全ての方向の伸張比λが定義できる）
どの表現関数を使っても同等です。よく質問を受けますが、
元のデータが同じなら、解析に予測精度は同じです。式の優劣はありません。
圧縮
伸張
伸張
圧縮試験で
均等変形は難しい
伸張なら均等に
変形可能です。
圧縮荷重は非常に
大きくなる。
二軸の必要性と・・
ラバースプリングの変形解析

## Slide 15: 定義及び解析の注意点を守れば簡単に精度がアップする
ブーツの揺動変形解析
マフラーマウントの変形解析
実測と解析予測が良く一致（良好）
ゴム製品の解析例
６．よく、単軸、一軸拘束二軸伸張、均等二軸のすべての領域のデータが必要、精度が上がるとといわれるが。
一軸拘束二軸伸張試験
注）製品予測のため、
この変形を推奨しています。
一軸拘束二軸試験
均等二軸試験
二軸試験概要
二軸試験
嘘ではありませんが、かなり課題が大きいです。
ラバーコンタクト変形解析

## Slide 16: 非圧縮性ゆえの変形図が同じになる（防舷材）
C10ネオフック
Mooney
おかしなOgden
特性が全く異なっても変形形状はほぼ一致。
⇒ 形状が一致したから予測が合っているという過ち。
このような形状は、材料がいい加減でも形状はよく合う。
形状比較
形状は薄皮一枚の違い
これらのことを理解するのみで精度は格段に向上する。
ひどい材料係数を使っても
変位条件での変形は、ほぼ同じ
⇒ これが勘違いを生む.
エネルギーの落ち込みある使えないデータ

## Slide 17: エネルギー関数導出の落とし穴
１）Ｍｏｏｎｅｙ高次モデル
W=C 10 (I1-3)＋ C 01 (I2-3)＋ C 11 (I1-3) (I２-3)
＋ C 20 (I1-3) ２＋C 30 (I1-3)３
２）Ogdenデル
均等二軸領域
一軸拘束二軸領域
一軸領域
均等二軸領域
一軸拘束二軸伸張領域
補間
ライン
+
+
片方（均等のみ）データから
推定は、他方の誤差が
認識できない。
両方の測定データ、式が
不完全な為、誤差は拡大
するが大きくはずれない
一つの領域から求めたエネルギーは、他方の誤差核拡大の可能性あり。
双方の領域から得られたデータは、式が不完全なため双方の誤差拡大。
 製品のターゲットに合せたエネルギーデータ収集
一軸領域
+
+
+
新規縦型の簡易二軸試験機が有効な理由
良く、単軸、一軸拘束二軸伸張（純せん断）、均等二軸すべてのデータを入力すると
精度が上がるといいますが、間違いではありませんがこれらの式ですべての面をすべて
精度よく表現できるでしょうか。難しいです、１つの領域でも表現できないのに・・・。

## Slide 18: エネルギー関数導出の落とし穴 一軸拘束二軸伸張（純せん断）など適正なデータから回帰すると
一軸領域
均等二軸領域
一軸拘束二軸伸張領域
補間
ライン
+
+
一軸領域
+
+
+
Chart: 変位（ｍｍ）
| 0 | 10 | 20 | 30
実測 | 0 | 118 | 205 | 270
解析 | 0 | 120 | 208 | 275
一軸伸張領域データでの予測は、この製品を精度良く表現できる。
正しいデータでの
解析は良く一致
マフラーマウントの変形解析
Chart: 変位（ｍｍ）
| 0 | 10 | 20 | 30
実測 | 0 | 118 | 205 | 270
解析 | 0 | 120 | 208 | 275
一軸拘束二軸伸張領域の
データで解析
Chart: 変位（ｍｍ）
| 0 | 10 | 20 | 30
実測 | 0 | 118 | 205 | 270
解析 | 0 | 120 | 208 | 275
二軸試験からでは
予測精度が悪い
単軸試験からのデータでの解析は良く一致

## Slide 19: エネルギー関数導出の落とし穴
Chart: 変位（ｍｍ）
| 0 | 20 | 30 | 40 | 50
実測 | 0 | 280 | 510 | 1030 | 1850
解析 | 0 | 270 | 500 | 995 | 1900
単軸データでの解析
Chart: 変位（ｍｍ）
| 0 | 20 | 30 | 40 | 50
実測 | 0 | 280 | 510 | 1030 | 1850
解析 | 0 | 270 | 500 | 995 | 1900
クッションラバーの変形解析
各部のひずみを確認すると、
単軸よりも二軸、それも純せん断のひずみ分布に近い
⇒ 二軸試験、純せん断データが有効
（均等二軸伸張ではありません）
純せん断データ
単軸データ
風船は均等二軸
最大-中間-最小
1.0：-0.4：-0.4
単軸試験が有効です
二軸試験で一軸拘束二軸伸張試験が有効な理由
最大-中間-最小主ひずみ成分 をみれば
最大-中間-最小
1.0：0.6：-1.4
最大-中間-最小
1.0：0.5：-0.9
最大-中間-最小
1.0：0.4：-1.0

## Slide 20: 解析予測が実測とあ合わない３つの原因
寸法公差は精度の投球があり１～３級があります。
寸法 公差・１級 ２級 ３級[単位：ｍｍ]
３ｍｍ以下 ±０．２ ±０．３ ±０．４
３～６ｍｍ ±０．２ ±０．４ ±０．５
ゴムは寸法公差、硬度（中心±３Hsなど）差が大きい。
解析が合ってないと考えることも多い。⇒実際は合っている。
剛性と硬度の関係
ディスク変形
例えば６０Hs 必ずしも６０Hsとは限りません。
６２Hs のときも「あります。
１Hs ５％の差になり、一般的には
±２or３Hs（±１０～１５％）の幅を持ちます。
反力
変位
62Hs
60Hs
１．正確な正しいヤング率定義（ヤング率/６=C10 ネオフック）
２．寸法公差
一般的には２級を採用、Oリングなど直径３ｍｍ以下の製品は１０％程度差があり、面積では２０％。
反力は２０％差がみられる。
３．硬度差
まとめ
４．摩擦係数の誤解 寸法公差/勘合他

## Slide 21: 複合的要因
圧縮時の荷重
反力
変位
摩擦
硬度
寸法公差/勘合他
摩擦大
硬度大
勘合大
ゴムの様々なばらつきから安定品質の難しさ
まとめ

## Slide 22
サンプル取り付け部
現地（富山）の二軸試験機
従来の試験機は、横置き型・大型 非常に高価 旧型、富山工業試験場、昭和生まれですがまだまだ現役です。
簡易試験機
Ogden定義も可能です。
Ｗ=Ｃ１０（Ｉ１－３）＋Ｃ０１（Ｉ２－３）＋Ｃ１１（Ｉ１－３）（Ｉ２－３）＋Ｃ２０（Ｉ２－３）２＋Ｃ３０（Ｉ２－３）３
高さ８０ｃｍ、重さ３０ｋｇ
ゴムの二軸伸張試験、承りります。 -ゴムの専門家として解析適用までサポートします。-
二軸伸張試験実施 ⇒ひずみエネルギー密度関数（Ｍｏｏｎｅｙ，Ｏｇｄｅｎ等回帰、係数算出。 ２５万円～複数割あり
・エネルギー関数の真実、注意すべき点
・ゴムの解析への適用方法
・線形解析での間違えやすい点、その他サポート
１９９１年から同志社大学で坂口教授のもとで研究スタート、今も勉強中
１９９１年 同志社大学からスタート
朝から晩まで御所の前で・・・祇園・・・

## Slide 23: 公共試験場を利用して ゴムの解析用ひずみエネルギーを構築しませんか。 - 候補日をいただければ調整します。１社４名様くらいまで -
１．富山県でご希望の日程で、６時間程度で修得できます。
操作は簡単で、ひな型を使って回帰も簡単です。
※ひな型販売もしています。
２．公共試験場ですので、安価に、（修得すれば）いつでも
ご利用いただけます。
アフターフォローも万全です、問い合わせに回答します。
富山県産業技術研究開発センター (pref.toyama.jp)
寺子屋/CAE解援隊
連絡先 hagi@terakoya2018.com
080-2230-8785
URL https://terakoya2018.com
お問い合わせリンク
https://terakoya2018.com/question
材料定義をご自身で修得
現在、現役の試験機ですが何分、昭和生まれですので・・
使えるうちに覚えましょう。
富山試験場へ（試験機はもらって・・）
試験場の環境、雪、ホテル・・・

## Slide 24
F:\D Dir\0052二軸試験機2022\写真-動画\コマ送り画像用(駒）
F:\D Dir\0052二軸試験機2022\簡易二軸試験機(スライドショー駒送りコマ）.pptx
低画質